GS Gear EP     Промышленная редукторное масло

ОПИСАНИЕ

Мягкий EP промышленного редукторное масло на основе системы присадок серы и фосфора.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ANSI/AGMA 9005-D94[EP]

- U.S. Steel 224

- David Brown Table E approved

- DIN 51517 Part 3 CLP

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТОВ

- Расширяет срок службы редуктора из-за высокой несущей способности и выдающиеся способности, чтобы сохранить передач поверхность чистым от отложений.

- Обеспечивает длительный срок службы масла через отличной стойкостью к окислению.

- Разрешить быстрое отделение воды.

- Защищает от ржавчины и коррозии.

Типичные области применения 
• Рекомендуется для всех типов промышленного и мобильного оборудования, требующих мягкие смазочные EP передач. 
• Особенно рекомендуется для закрытых зубчатых передач и редукторов, начиная от небольших коробок передач для больших, мощных блоков на заводах металлопрокат, цементных мельниц, сахарных заводов и шахтного подъема. 
• Также подходит для цепных случаях, звездочек, направляющих скольжения, гибкой муфтой и равнинных и подшипников качения.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

| класс вязкости по ISO | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AGMA | 2EP | 3EP | 4EP | 5EP | 6EP | 7EP |
| Вязкость кинематическая, мм2 / с при 40 ˚ C | 63.9 | 95.2 | 142.5 | 206.9 | 305.1 | 432.1 |
| Вязкость кинематическая, мм2 / с при 100 ˚ C | 8.8 | 11.7 | 15.4 | 19.6 | 25.3 | 31.3 |
| индекс вязкости | 111 | 112 | 111 | 108 | 107 | 104 |
| Температура застывания, ˚ С | -21 | -18 | -18 | -15 | -15 | -15 |
| Вспышки, COC, ˚ С | 235 | 242 | 248 | 256 | 260 | 268 |
| Нагрузка по Тимкену кг | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| FZG, Load Stage | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |