Описание

Смазка Klüberquiet BQH 72-102 представляет собой высокотемпературную консистентную смазку. Благодаря тщательному отбору компонентов и чистоте условий производства, Klüberquiet BQH 72-102 значительно снижает уровень шума подшипников качения. Благодаря высококачественному сложноэфирному синтетическому маслу, новому загустителю из полимочевины и специальным присадкам, данная смазка обладает прекрасными свойствами. Этот продукт совмещает устойчивость высоким температурам с чрезвычайной чистотой.

Применение

Klüberquiet BQH 72-102  применим в качестве долговременной и даже ресурсной смазки для разнообразных подшипников качения, работающих при воздействии чрезвычайного термического напряжения. Возможное применение: шарикоподшипники в электродвигателях, вентиляторах, кондиционерах воздуха, генераторах и натяжных устройствах ременного привода автомобилей, приводных инструментах, а также в бытовых и офисных приборах.

Рекомендации по применению

Смазка наносится при помощи шпателя, кисти, шприца (нагнетателя) пластичной смазки либо применением картриджей со смазкой. В случае постоянного применения необходимо проверить Klüberquiet BQH 72-102 на совместимость с защитным покрытием. По запросу могут быть даны рекомендации по применимым покрытиям.

Хранение Klüberquiet BQ 72-102 - Долгий срок службы подшипников - Высокий уровень чистоты - Низкий уровень шума - Высокотемпературная консистентная смазка для подшипников качения - Хорошая водостойкость

Минимальный срок хранения составляет около 12 месяцев при условии хранения в оригинальной закрытой упаковке в сухом месте при температурах не ниже 0 оС.

Упаковка

400 г картридж

1 кг банка

25 кг ведро

Характеристики

| Базовое масло/ загуститель | Сложноэфирное синтетическое масло/ полимочевина |
| --- | --- |
| Цвет | бежевый |
| Диапазон рабочих температур*, DIN 51 825, 51 821/T2, оC, ≈ | -40 … 180 |
| Рабочая пенетрация, DIN ISO 2137 (ASTM-D 217) при 25 оС (0.1 мм) | ≈ 250 … 280 |
| Температура каплепадения, DIN ISO 2167, оС | >250 |
| Водостойкость, DIN 51 807, п.1, оС | 0 – 90 |
| Антикоррозионные свойства (SKF-тест Эмкора), DIN 51 802, 1 неделя, дистиллированная вода, степень коррозии | Макс. 1 |
| Кинематическая вязкость базового масла, DIN 51 562, ч.01, (показания вискозиметра Уббелоде), мм2/с при 40оС при 100оС | 100 11 |
| Скоростной параметр** для шариковых подшипников с глубоким желобом (n x dm) мм x мин-1, ≈ | 700.000 |
| Вращающий момент при низких температурах, в соотв. С IP 186/93 при -45 оС, Нмм Пусковой момент Вращающий момент | < 1.000 < 100 |
| срок службы смазки (испытательный стенд FЕ9 с вмонтированными подшипниками качения FАG), DIN 51 821-2A, 6000мин-1,1500Н, 180 оС, F50 в ч | > 100 |
| Испытания на стенде SKF-ROF для консистентных смазок для подшипников качения, 10 000 мин-1, Fa=100 Н, Fr=50 Н, 170оС, F50 (ч) | > 1.000 |
| Класс шумности в соотв. с тестом SKF-Bequiet-Plus | GN 3 |

*  Диапазон рабочих температур имеет ориентировочные значения, которые зависят от состава смазочного материала, назначения использования и способа применения. В зависимости от механико-динамических нагрузок, времени, давления и температуры могут изменяться консистенция, вязкостные характеристики смазочных материалов. Подобные изменения характеристик могут повлиять на эффективность смазочных составляющих.

** Скоростной параметр является справочным, его значение зависит от типа и размера используемого шарикового подшипника и местных условий работы. Таким образом, значение данного параметра должно быть проверено опытным путем.