ROYAL OEM-3 10W/40 DPF

Полусинтетическое моторное масло для дизельных двигателей

Описание Продукта

Полусинтетическое моторное масло LUBRICO ROYAL OEM-3 10W/40, разработано с применением передовой технологии, для дизельных двигателей грузового транспорта, автобусов и промышленного транспорта, состоит на 80% из углеводородов.

Его передовая технология добавления обеспечивает отличную защиту двигателя от износа в экстремальных условиях эксплуатации и продлевает срок службы двигателя

Допуски

API CI-4, ACEA E6/E7-12, MB- Approval 228.51/226.9, MAN M3477/M3271-1, Volvo VDS-3, Renault Trucks RLD-2/RXD/RGD, MTU Type 3.1, Deutz DQC-III-10 LA, Cummins CES 20076/77, Mack EO-N, JASO DH-2

Одобрения

MB-Approval 228.51

MAN M3477/M3477-1

Volvo VDS-3

Mack EO-N

Renault VI RLD-2

| Типовые характеристики | Методы | Ед. изм. | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| Плотность при 15°С | ASTM 4052 | г/см3 | 0,878 |
| Кин. Вязкость при 100°С | ASTM D 445 | мм2/с | 12,5 – 16,5 |
| Индекс вязкости | ASTM D 2270 |  | 139 |
| Точка воспламенения СОС | ASTM D 92 | °С | 230 |
| Температура застывания | ASTM D 97 | °С | -35 |