**TITANIUM C5 15W/40 DPF**

Минеральное моторное масло для дизельных двигателей

# Описание Продукта

**LUBRICO TITANIUM C5 15W/40** – всесезонное универсальное минеральное моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей, в том числе оборудованных турбонаддувом, состоящее полностью из углеводородов, работающее в особо тяжелых условиях эксплуатации. Производится на основе высокоочищенных минеральных базовых масел с использованием высокоэффективного пакета присадок.

# Допуски

API CF-4/CH-4, ACEA E2,

Daimler Chrysler MB 228.1,

MAN 271,

Volvo VDS,

Caterpillar TO-2,

Allison C-4,

Mack EO-K/2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Типовые характеристики** | **Методы** | **Ед. изм.** | **Значения** |
| Плотность при 15°С | ASTM 4052 | г/см3 | 0,880 |
| Кин. Вязкость при 100°С | ASTM D 445 | мм2/с | 12,5 – 16,3 |
| Индекс вязкости | ASTM D 2270 |  | 130 |
| Точка воспламенения СОС | ASTM D 92 | °С | 240 |
| Температура застывания | ASTM D 97 | °С | -27 |