**TOP GEAR G5 85W/140 DPF**

Минеральное трансмиссионное масло

# Описание Продукта

В масле **LUBRICO TOP GEAR G5 85W/140** используются только высококачественные минеральные базовые компоненты, состоит полностью из углеводородов. Специальный пакет присадок обеспечивает отличную защиту гипоидных передач от износа, в том числе в условиях повышенных температур и высоких эксплуатационных нагрузок.

# Допуски

API GL-5, (eqv. MIL-L-2105D),

MAN 342 M-2,

ZF-TE-ML 05A, 7A, 12E, 16B, C and D, 17B, 19B, 21B

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Типовые характеристики** | **Методы** | **Ед. изм.** | **Значения** |
| Плотность при 15°С | ASTM 4052 | г/см3 | 0,900 |
| Кин. Вязкость при 100°С | ASTM D 445 | мм2/с | 24 – 32,5 |
| Индекс вязкости | ASTM D 2270 |  | 95 |
| Точка воспламенения СОС | ASTM D 92 | °С | 220 |
| Температура застывания | ASTM D 97 | °С | -15 |