**Mobil Delvac Super 20W-50**

описание продукта

Mobil Delvac Super 20W-50 - это высокоэффективное, тяжелое моторное масло, которое обеспечивает надежную защиту дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях эксплуатации и внедорожных сервисов. Mobil Delvac Super 20W-50 рекомендуется ExxonMobil для использования в широком спектре применений в тяжелых условиях эксплуатации и в условиях эксплуатации в автомобильной, строительной и сельскохозяйственной отраслях. Он также подходит для бензиновых двигателей

Особенности и преимущества

К основным преимуществам относятся:

|  |  |
| --- | --- |
| **Особенности** | **Преимущества и потенциальные выгоды** |
| Термическая и окислительная стабильность  | Контроль накопления и отложения осадка  |
| Отличная моющая способность / диспергируемость  | Чистые двигатели и более длительный срок службы двигателя  |
| Стабильность при сдвиге  | Помогает снизить потребление масла и износ  |

Приложения

       Рекомендовано ExxonMobil для использования в:

* Дизельное оборудование от ведущих производителей дизельных двигателей
* На автомобилях легкой и тяжелой грузовой
* Внедорожные отрасли промышленности, включая: грузоперевозки, строительство, добычу полезных ископаемых и сельское хозяйство
* Смешанные дизельные / бензиновые двигатели

Технические характеристики и одобрения

Mobil Delvac Super 20W-50 рекомендуется ExxonMobil для использования в приложениях, требующих: 20W-50

API CF / CF-4 / SF / SG

Типичные свойства

|  |  |
| --- | --- |
| **Mobil Delvac Super 20W-50** |  |
| SAE Grade 20W-50 | 20W-50 |
| Вязкость, ASTM D 445 |   |
| cSt @ 40ºC 148,9 | 148,9 |
| cSt @ 100ºC +17,6 | +17,6 |
| Индекс вязкости, ASTM D 2270 129,8 | 129,8 |
| Сульфатная зола, мас.%, ASTM D 874 1,0 | 1,0 |
| Общая база №, мг КОН / г, ASTM D 2896 8,4 | 8,4 |
| Температура застывания, ° C, ASTM D 97 -30 | -30 |
| Точка вспышки, ° C, ASTM D 92 220 | 220 |
| Плотность при 15ºC кг / л, ASTM D 4052 0,88 | 0,88 |

Здоровье и безопасность

Исходя из имеющейся информации, этот продукт, как ожидается, не будет оказывать неблагоприятного воздействия на здоровье при использовании для предполагаемого применения, а также рекомендации, приведенные в Паспорте безопасности материалов (MSDS). MSDS предоставляется по запросу через офис отдела продаж или через Интернет. Этот продукт нельзя использовать для целей, отличных от его предполагаемого использования. При утилизации использованного продукта следите за тем, чтобы защитить окружающую среду.

Логотип Mobil, дизайн Pegasus и Delvac являются товарными знаками корпорации Exxon Mobil или одной из ее дочерних компаний.